Таблица 1. Классификация по ASTM материалов, используемых NAK.

| Обозначение | Аббревиатура | Название | Классификация ASTM |
| --- | --- | --- | --- |
| A | TPV | Вулканизированный термопластик |  |
| B | SBR | Полистирол-бутадиеновый каучук | AA, BA |
| C | CR | Хлоропреновый каучук | BC, BE |
| E | EPDM | Этилен-пропилен-диеновый каучук | BA, CA, DA |
| F | FVMQ | Фторсиликоновый каучук | FK |
| G | CSM | Хлорсульфоновый полиэтилен | CE |
| H | HNBR | Гидрогенизированный NBR каучук | DH |
| J | TPEE | Термопластичный полиэфир/сложный полиэфир |  |
| M | AEM | Этилен-акриловый каучук | EE, EF, EG |
| N | NBR | Акрилонитрил-бутадиеновый каучук | BF, BG, BK, CH |
| P | ACM | Полиакриловый каучук | DF, DH |
| R | NR | Природный каучук | AA |
| S | VMQ | Силиконовый каучук | FC, FE, GE |
| T | PTFE | Политетрафторэтилен |  |
| U | TPU | Термопластичный полиуретан | BG |
| V | FKM | Фторполимерный каучук | HK |
| X | XNBR | Карбоксилированный NBR | BF, BG, CH |
| Z |  | Прочие |  |

# Таблица 2. Типы каучука и их свойства

| Тип | Температурный диапазон (℃) | свойства |
| --- | --- | --- |
|  | Макс. темп. | Мин. темп. |  |
| TPV | 125 | -60 | Хорошая термоустойчивость, стойкость к химическим воздействиям, низким температурам, воздействию атмосферы, скольжению. Недостаточная остаточная деформация при сжатии, плохая устойчивость к абразивному износу. |
| SBR | 100 | -40 | Может быть смешана с NR и другими синтетическими каучуками. Плохие механические свойства, низкая скорость вулканизации, низкая эластичность, высокая температура вулканизации. |
| CR | 100 | -40 | Хорошая устойчивость к слабым кислотам, щелочам, соляным растворам, нефтепродуктам. Плохие свойства в хромовой и и азотной кислотах, ароматических и хлорированных углеводородах. |
| EPDM | 150 | -55 | Стабилен в полярных жидкостях (спирт, кетон, гликоль) и соляной кислоте. Благодаря низкому удельному весу, может смешиваться с другими каучуками с большим удельным весом. |
| FVMQ | 225 | -60 | Прекрасные свойства при высоких и низких температурах, в нефтяных маслах и углеводородных топливах. Хорошая остаточная деформация при сжатии. Применяется в медицинских приборах, пищевой промышленности. |
| CSM | 135 | -25 | Хорошая сопротивляемость воздействию озона, атмосферы, высоких температур, химикатов, низкая электропроводность, низкая воспламеняемость. В основном применяется для внешних поверхностей сальников. |
| AEM | 150 | -25 | Состоит из тройного сополимера этилена, метилакрилата и кислотосодержащего мономера. Показывает свойства похожие на полиакрил, но с более широким низкотемпературным диапазоном и улучшенными механическими свойствами. Хорошая устойчивость к воздействию атмосферы, озона и масла. |
| HNBR |  | HNBR изготавливается из NBR посредством гидрогенизации; обладает устойчивостью к высоким температурам, абразивному износу; хорошие физические свойства. |
|  | 125 | -40 | Серная вулканизация | Лучшая устойчивость к высоким температурам и маслу чем у NBR. |
|  | 150 | -40 | Пероксидная вулканизация | Пероксидно вулканизированный HNBR подходит для более широкого температурного диапазона; лучше противоокислительные свойства. |
| TPEE | 140 | -60 | Хорошая устойчивость к высоким и низким температурам, маслу, скольжению, низкая электропроводность. Плохая остаточная деформация при сжатии. Дорогой материал. |
| NBR |  | Хорошая устойчивость к спиртам, аминам, минеральным маслам при широком диапазоне температур. Также хорошая устойчивость к каустическим солям. Плохая устойчивость по отношению к сильным оксидантам, хлорированным углеводородам, кетонам, сложным эфирам. |
|  | 100 | -55 | Низкое содержание акрилонитрила (ACN) | Повышенная устойчивость к низким температурам, повышенная эластичность. Используется в условиях, где устойчивость к низким температурам важнее, чем устойчивость к маслам. |
|  | 100 | -40 | Среднее содержание ACN | Свойства – промежуточные между низким и высоким содержанием ACN. Используется при низком содержании ароматических соединений или если допустимо небольшое разбухание материала. |
|  | 100 | -25 | Высокое содержание ACN | Повышенная устойчивость к маслам, высоким температурам. Повышенная прочность на растяжение, твердость, устойчив к абразивному износу, непроницаем для газов. Обычно используется если требуется высокая устойчивость к нефтепродуктам, например нефтяные скважины, крышки батарей топливных элементов, шланги подачи топлива и т.д., если рабочие жидкости - ароматизированные топлива, нефтепродукты и растворители. |
| ACM | 150 | -10 | Широко используется в мембранах, шлангах автомобилей. Хорошая устойчивость к высоким температура, озону, нефтепродуктам. Неустойчив к воде, спиртам, гликолям и ароматическим углеводородам. Молекулярная структура содержит этилакрилат (EA), бутилакрила (BA) и метоксиэтилакрилат (MEA). Большее содержание BA дает лучшую устойчивость к низким температурам, большее содержание MEA дает лучшую устойчивость к нефтепродуктам. |
| NR | 70 | -40 | Превосходная остаточная деформация после сжатия, высокая прочность на растяжение, эластичность, сопротивление абразивному износу и разрыву, хорошие свойства по трению, прекрасное соединение с металлической подложкой, хорошие характеристики по ослаблению вибрации. |
| VMQ | 225 | -55 | Самый широкий температурный диапазон. Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам и озону. Но плохие механические свойства и плохая устойчивость к химикатам. |
| PTFE | 250 | -150 | Благодаря низкому коэффициенту трения используется для рабочих кромок сальников. Плохая эластичность. |
| PU | 100 | -40 | Полиуретан – один из эластичных термопластичных материалов. Используется для производства уплотнений много лет благодаря своим физическим характеристикам. Полиуретан – органический материал с высоким молекулярным весом, чей химический состав характеризуется большим количеством уретановых групп. Также он характеризуется очень хорошими механическими свойствами, такими как высокая прочность на растяжение, устойчивость к абразивному износу, прочность на разрыв. Но он не устойчив к полярным растворителям, хлорированным углеводородам, ароматике, тормозным жидкостям, кислотам и щелочам. |
| FKM |  | Превосходная устойчивость к химикатам, кроме сложных эфиров и кетонов |
|  | 250 | -25 | Диполимер | Сополимер винилиденфторида и гексафторпропилена, содержание фтора 66%. |
|  |  | -20 | Триполимер | Сополимер винилиденфторида, гексафторпропилена и тетрафторэтилена, содержание фтора 68%. Лучшая устойчивость к жидкостям чем у диполимера. |
| XNBR | 100 | -40 | Модификация традиционного NBR с добавлением кислотных групп. Прочность на растяжение, устойчивость к абразивному износу лучше чем у NBR. |

<Рис. 1> Применимость материалов и температурный диапазон.

<Таблица 3> Типичные свойства выбранных каучуков.

| Тип материала | NBR | CR | EPDM | ACM | VMQ | FVMQ | FKM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность на растяжение | ○ | ⊙-○ | ⊙ | △-⊙ | △-⊙ | △ | ⊙-○ |
| Устойчивость к истиранию | ◎ | ◎ | ○ | ⊙ | △-⊙ | △ | ○ |
| Остаточная деформация после сжатия | ○-◎ | ○-◎ | ○-◎ | ○ | ⊙-◎ | ○ | ○-◎ |
| Эластичность (упругая деформация) 23℃ | ○ | ○-◎ | ○ | ⊙ | △-◎ | ⊙ | ⊙ |
| Огнестойкость | △ | ○-◎ | △ | △ | ⊙-◎ | ◎ | ◎ |
| Устойчивость к воздействию атмосферы | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Водонепроницаемость | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○-◎ | ◎ | ◎ |
| Устойчивость к пару | ⊙-○ | ⊙ | ○-◎ | × | ⊙-○ | ⊙-○ | ○ |
| Устойчивость к озону | △-⊙ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Устойчивость к окислителям | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Устойчивость к разбавленным кислотам | ○ | ◎ | ◎ | △-⊙ | ○ | ◎ | ◎ |
| Устойчивость к концентрированным кислотам | ○ | ◎ | ◎ | △-⊙ | ⊙ | ○ | ◎ |
| Устойчивость к разбавленным основаниям | ○ | ◎ | ◎ | △-⊙ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Устойчивость к концентрированным основаниям | ○ | ◎ | ◎ | △-⊙ | ◎ | ○ | × |
| Синтетические смазки | ○-◎ | △ | × | △ | × | ◎ | ◎ |
| Низкополярные смазки | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| Высокополярные смазки | ◎ | ○ | × | ◎ | ⊙ | ◎ | ◎ |
| Животное и растительное масло | ○ | ○ | ○-◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Газонепроницаемость | ○-◎ | ○ | ⊙ | ○ | △ | △ | ◎ |
| Электропроводность | △-⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ○-◎ | ◎ | ○ |
| Адгезия к металлам | ○-◎ | ○-◎ | ⊙-○ | ○ | ○ | ⊙ | ⊙ |
| ◎：Прекрасно ○：Хорошо ⊙：средне △：плохо ×：очень плохо |

<Таблица 4> Данные по устойчивости каучуков к рабочим средам.

|  | Жидкость | HNBR | NBR | EPDM | CR | CSM | VMQ | FKM | ACM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пар (150 С) | ○ | × | ◎ | × | × | × | △ | × |
| Органическая кислота | Уксусная кислота | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
| Неорганические кислоты | Соляная кислота (25%) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
|  | Фосфорная кислота (20%) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | — |
|  | Азотная кислота (25%) | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × |
| Основание | Гидроксид натрия (30%) | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | — |
|  | Нашатырный спирт (28%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
| Растворы солей | NaCl (30%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
|  | Na2CO3 (10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | — |
| Окислители | Перекись водорода (3%) | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
|  | Хлорид натрия (5%) | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | × |
| Парафиновые жидкости | изооктан | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ |
|  | Бензол | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × |
| Хлорированные жидкости | Трихлорэтилен | △ | △ | × | × | × | × | ◎ | — |
| Спирты | Метанол | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
|  | Этанол | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| Эфир | Этилэфир | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
| Сложный эфир | Сложный этилэфир | × | × | ○ | △ | △ | × | △ | — |
| Кетон | Метилэтилкетон | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| Альдегид | Фурфураль | ○ | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
| Амин | тригидроксиэтиламин | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
|  | Дисульфид углерода | △ | △ | × | × | × | — | ◎ | — |
| ◎：Прекрасно ○：Хорошо △：средне ×： плохо |

<Таблица 5> Устойчивость к маслам и жидкостям

| Каучук Масло, химикат | HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масло для двигателя | SAE #30 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | SAE 10W-#30 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| Для редукторов | Используемое в автомобилях | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ○ | ◎ |
|  | Промышленное, на синтетической основе | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | △ |
| Жидкость для АКП | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | ◎ |
| Тормозная жидкость | DOT 3 (Гликоль) | × | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × |
|  | DOT 5 (Гликоль) | × | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × |
|  | DOT 5 (на основе силикона) | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | ○ | ○ |
| Турбинное масло | ○ | ○ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| Mechanical oil (No.2 lubrication oil) ASTM | ○ | ○ | × | × | ◎ | × | ◎ | ○ |
| Гидравлическое масло (минеральное) | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| Antiburn oil (ASTM) | Фосфорный сложный эфир | × | × | × | × | ◎ | ◎ | △ | × |
|  | Вода + этиленгликоль | ○ | ○ | × | × | ◎ | △ | △ | × |
| Смазочно-охлаждающая жидкость для обработки резанием | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| Пластичная смазка | Минеральная | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | Силиконовая | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
|  | Фторная | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| хладагент | R12 + парафин | ◎ | ○ | × | × | ◎ | × | × | × |
|  | R134a + гликоль | ○ | △ | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
| Бензин | ○ | △ | × | × | ◎ | × | ◎ | × |
| Нафта | ○ | △ | × | × | ◎ | × | ◎ | × |
| Heavy oil (ASTM) | ◎ | ○ | × | × | ◎ | × | ◎ | △ |
| Антифриз (этиленгликоль) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × |
| Теплая вода | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × |
| Соленая вода | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | × |
| Пар | ○ | × | ○ | △ | ◎ | × | × | × |
| Соляная кислота 10% | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| Серная кислота 30% | △ | △ | ○ | △ | ◎ | × | △ | △ |
| Азотная кислота 10% | △ | × | ○ | × | ◎ | × | △ | × |
| Гидроксид натрия 40% | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| Бензол | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| Спирт | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × |
| ацетон | × | × | × | × | ◎ | △ | × | × |
| ◎:прекрасно | ○:средне | △: плохо | ×:несовместимость |

# Система обозначения материалов, принятая на NAK.

N   K  7  0  1

1-й знак - материал

2-й знак - цвет

3-й знак - твердость

4-й и 5-й знаки ─ порядковый номер смеси.

| 1-й знак | 2-й знак | 3-й знак |
| --- | --- | --- |
| Материал | Цвет | Твердость |
| Символ | Значение | Символ | Значение | Символ | Значение |
| A | Santoprene | A | мандариновый | A | 95 |
| B | SBR | B | Синий | 9 | 90 |
| C | CR | G | Зеленый | B | 85 |
| E | EPDM | K | черный | 8 | 80 |
| F | FVMQ | N | Коричневый | C | 75 |
| G | Hypalon | P | Прозрачный | 7 | 70 |
| H | HNBR | R | красный | D | 65 |
| J | Hytrel | T | серый | 6 | 60 |
| R | NR | U | пурпурный | E | 55 |
| M | VAMAC | W | белый | 5 | 50 |
| N | NBR |  |  | F | 45 |
| P | ACM |  |  | 0 | Покрытие др.материалом, например тефлоном |
| S | Силикон |  |  |  |  |
| T | PTFE |  |  |  |  |
| U | PU |  |  |  |  |
| V | FKM |  |  |  |  |
| X | XNBR |  |  |  |  |

# Пружина

Для большей радиальной нагрузки рабочей кромки, также может увеличить срок службы сальника. Нужно учитывать скорость и биение вала, коррозионные факторы, чтобы подобрать соответствующую пружину.

<Таблица 7> Пружина – материал и применение.

| рабочая среда | Материал пружины |
| --- | --- |
|  | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь |
|  | SAE 1070 | SAE 1080 | SAE 30304 | SAE 30316 |
| Масло/пластичная смазка | ○ | ○ | ○ |
| Вода | ╳ | ○ | ○ |
| Пар | ╳ | ○ | ○ |
| Соленая вода | ╳ | ╳ | ○ |
| Кислота | ╳ | ╳ | ○ |
| Щелочь | ╳ | ○ | ○ |

# Корпус

Корпус может улучшить жесткость сальника и его уплотняющую способность. Также помогает правильно установить сальник.

<Таблица 8> Корпус – материал и применение

| Жидкость | Материал корпуса |
| --- | --- |
|  | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь |
|  | SAE 1008 | SAE 30304 | SAE 30316 |
| Масло/пластичная смазка | ○ | ○ | ○ |
| Вода | ╳ | ○ | ○ |
| Пар | ╳ | ○ | ○ |
| Соленая вода | ╳ | ╳ | ○ |
| Кислота | ╳ | ╳ | ○ |
| Щелочь | ╳ | ○ | ○ |

# Text boxes

PU

SBR

AEM

CSM

2-й знак

4-й и 5-й знаки

1-й знак

3-й знак

℃

﹪

Устойчиовость к высоким температурам

Устойчивость к нефтепродуктам

HNBR

FKM

FVMQ

ACM

NBR/XNBR

CR

VMQ

EPDM

NR